关于进一步规范水泥混凝土试件强度试验行为的通知

嘉交监〔2005〕23号 各项目业主： 本站二OO四年十二月六日以嘉交监〔2004〕70号文下发《关于规范混凝土试验若干事项的通知》以来，各单位的情况有所改善，但存在的问题依然较多，对此进一步强调如下： 一、试件成型：人员必须经培训合格并取得相关证件；各单位独立制作，不得代为制作；同一构件多组试件不得同时制作，应分为多个基本均匀的时间段制作;成型室的温度应为20±5℃；当塌落度不大于70mm时用振动台振实，大于70mm时用捣棒人工捣实；试件成型同时登记《混凝土试件制作记录本》（见附件一）；混凝土初凝前用铁钉清晰标注试件编号；同一构件有多组试件时，制作记录及试件上必须标注组类别编号，不同组试件不得有相同的标识；已成型试件不得以多做等理由未经试验随意废弃，违者将严肃查处。 二、试件养护：试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面；拆模后应立即放入温度为20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护，或在温度为20±2℃的不流动的饱和Ca(OH)2溶液中养护，并登记《混凝土标准养护室试件登记本》（见附件二）。 三、试件试验：试验前登记《砼试件力学试验原始记录本》（见附件三）台帐部分；压力机检定合格；人员培训合格并取得相关证件；加荷速度符合相关规范的规定要求；试验必须压至极限荷载，不得中途卸载；试验时在《砼试件力学试验原始记录本》（见附件三）上填记试验原始数据，电脑小票应在当天按顺序粘贴于原始记录本上相应的反面。 四、试件保存：试验后试件必须保留至少十天，方便复查，不得提前废弃。 请遵照执行。 附件：1、混凝土试件制作记录本 2、混凝土标准养护室试件登记本 3、砼试件力学试验原始记录本 嘉兴市交通工程质量监督站 二OO五年七月二十五日